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CENTRALE PHYSIQUE MP 2012
Du minerai aux applications : le cuivre

I-Du minerai au métal
I-A-
I-A-1- Formule brute CuFexSy.
Hypothèse 1/3; 1/3; 1/3: 



;         ;         


Donc:         
Hypothèse  x=1 et y=2 :

0,3042




I-A-2-Sites tétraédriques T: au centre des petits cubes de côté a/2 donc 8 sites T/maille
[image: ]
Multiplicité : S2- : 8*1/8+6*1/2= 4 S2-/maille
Donc 2 sites T par S2-.
I-A-3-
Stoechiométrie CuFeS2 donc pour 2 S, 1 Cu et 1 Fe :
Ainsi 50% des sites T occupés par l’élément fer et 50% des sites T occupés par l’élément cuivre.
I-A-4-
Structure (A) : (Cu+, Fe3+, 2 S2-)
Structure (B): (Cu2+, Fe2+, 2 S2-)
D’après les règles de Klechkowsky, Pauli et Hund :
S(Z=16) : 1s² 2s² 2p6 3s² 3p4  donc donne facilement 3s² 3p6  en captant 2 électrons car il acquiert alors la configuration du  gaz noble Néon.
Cu(Z=29) : 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4 s1   donc donne facilement 3d10 en perdant 1 électron  ce qui le stabilise ( sous couche 3d  remplie)
I-B
I-B-1-


Attention  la variance est une notion hors programme en MP !
Variance = n-r-q+a-=4-1-0+1-3=2. Seule T est un facteur d’équilibre (Ptot n’intervient pas dans Kr)  mais il faut connaitre Ptot pour connaitre les deux pressions partielles. 
PO2= 0,2 bar ce qui correspondant à la pression partielle de dioxygène dans l’atmosphère. On peut donc utiliser directement ce dioxygène.
I-B-2-


On détermine par la loi de Hess et en utilisant l’hypothèse d’Ellingham:





[image: ]On a donc : .
Affinité A= A°-RT*ln Qr = RT(xeq-x)
Si xeq >x alors Qr <Kr et on forme Cu(s) : DE de Cu(s) 
Si xeq <x alors Qr >Kr et on forme Cu2S(s) : DE de Cu2S(s)

I-B-3-

A T=900K :  Enorme!!! (semble  impossible même au centre de la Terre) . 
La réaction aura donc toujours lieu.
I-C
I-C-1
On raisonne sur  le diagramme intensité potentiel afin de comprendre ce qui se passe.
[image: ]
U=U(E1)-U(E2) >0. (E1) est donc l’anode.
I-C-2

La charge en valeur absolue qui est passée en une heure de l’anode à la cathode est.
Comme de plus, une mole de Cu(s) formé correspond à 2 mol d’électron transfère de E(1) à (E2) : 

.
I-C-3
En se référant au diagramme intensité potentiel :
[image: ]
L’oxydation  de Ag(s) n’a pas lieu. L’argent se retrouve sous forme solide dans les boues solides.
Zn(s) et Fe(s) sont oxydés et passent sous forme Fe2+ et Zn2+ dans la solution électrolytique.


II-Le cuivre, conducteur de l’électricité
II-A-

II-A-1Le principe fondamental de la dynamique appliqué à un électron de conduction dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen : 

donc:                                                                       


II-A-2 Statistiquement, toutes les normes, directions et sens pour  le vecteur  vitesse initial sont équiprobables  donc et donc identique à tous les électrons.
II-A-3



 Comme  donc 
II-A-4


 donc   (domaine infra rouge des ondes EM-limite rouge ; fréquence des chocs très élevée).
II-A-5
Pour f > fc, la conductivité du cuivre décroit avec la fréquence. Les ondes EM du visible de fréquence en dessous du rouge sont absorbées et le cuivre a une couleur rouge-orangé. Mouais , les autres métaux ne sont pas rouge pour autant alors qu’ils ont les mêmes propriétés fréquentielles.
II-A-6
Si la température T augmente, c’est le signe d’une augmentation de l’agitation  thermique et donc du nombre de chocs. La fréquence fc augmente donc et la conductivité diminue.

II-B- Caténaire d’alimentation ferroviaire


II-B-1 donc . Tension et intensité sont donc ne phase. Le moteur étant de nature inductive, les lignes d’alimentation  sont de nature capacitive afin de redresser le facteur de puissance.
En prenant u n facteur de puissance maximal, on minimise pour une puissance nominale donnée et une tension d’alimentation imposée par le cahier des charges, la valeur de I donc les pertes par effet joule dans les lignes.
II-B-2
Proposons un schéma électrique équivalent au circuit compris en x=0 et x=l.
[image: ]

On a alors, en valeurs efficaces, vue que   en x et que l’on a que des résistances par ailleurs qui n’introduisent aucun déphasage, :





                                                

Ainsi   
Comme :




 et   , il vient :  avec  
Remarque : P(x) est une fonction décroissante de x= 0 à x=l/ 2 puis croissante entre x=l/2 et x=l. Ceci  est normal compte tenu de la présence des générateurs en x=0 et x=l  et de la linéarité des résistances des câbles en fonction de leur longueur.

On impose que la puissance moyenne P(x) reçue par la rame en tout x soit telle que   


Il vient que  et 
II-B-3
Le coût unitaire de la ligne est proportionnel à la puissance dissipée par effet Joule  dans les câbles.
Ainsi:


  d’où .
II-B-4




 d’où  
II-B-5

Puissance moyenne reçue par unité de longueur de câble : 
II-B-6

puissance dissipée par unité de longueur de câble (câble supposé cylindrique de rayon r).

En utilisant s= smin , il vient . 
La valeur trouvée précédemment pou r smin correspond donc aux pertes par effet Joule. 

III-La structure du cristal de cuivre
III-A-

III-A-1  



III-A-2 donc  et 

Et aussi .

III-A-3donc de l’ordre de grandeur des distances interatomiques. Il peut donc se produire un phénomène de diffraction  si on envoie ce type de particules avec cette longueur d’onde de Broglie sur un cristal de cuivre.
III-B-


III-B-1 La force magnétique  subit par un électron  est  . D’après le sens de parcours des électrons sur le cercle, on doit avoir   .
[image: ]
La grandeur v 0 n’est pas définie mais on comprend qu’il s’agit de la vitesse initiale. 




La force magnétique étant orthogonale au  vecteur vitesse à tout instant, le mouvement est  uniforme de vitesse v0.Le rayon du cercle est et l’énergie cinétique  donc  et .

III-B-2 Le PFD appliqué à un électron donnesoit, si la trajectoire reste dans le plan( xOy) ,:




Si on suppose alors  et le système d’équations différentielles devient :



soit doncdonc :





La trajectoire est bien sinusoïdale d’amplitude et de période spatiale  ( période  temporelle).
III-B-3 L’onde émise par l’électron dans une direction (Ox) ( // vitesse aux positions  maximales de l’électron ) est en phase avec les passages de l’électron  aux maxima de sa trajectoire.




Ainsi lorsque l’électron parcourt la distance b à la vitesse v0, l’onde a fait une distance . La différence de marche entre deux rayons émis au niveau de deux maxima successifs de la trajectoire électronique est donc  . Ces deux rayons interfèrent à  l’infini donc :  où est la longueur d’onde émise et où p est un entier naturel.

Ainsi les longueurs d’onde émise par les électrons sont quantifiées et vérifient : .



Comme, on a : , il vient  .

De plus 

Donc .

Ainsi comme, , on a bien réalisé une source polychromatique  de rayons X.
IV-Etude thermodynamique d’un alliage de cuivre
IV-A-

IV-A-1 .
IV-A-2


car .



Comme et , il vient 

D’où :  .


Avec  et .

IV-A-3si solide de cuivre pur car alors w’=1.
IV-B-
[image: ]
IV-B-1

A l’équilibre thermodynamique : .

Donc : .



De même pour le nickel  (on change w en 1- w et  en ) : 

Soit 

IV-B-2  Pour w = 0,5, on lit  x=0,48 et on  calcule  .
IV-B-3Pour w =0,7 , on doit avoir un alliage cuivre/nickel et donc la température du mélange doit être comprise entre 1150 °C et 1210 °C d’après la figure 4.
Si on choisit une température de 1200°C, on a w’=0,61 et w=0,78. 


Dans la phase solide :  ; 


Dans la phase liquide :  ; 


Et comme  et 


Il vient donc et 
Et donc : 


Dans la phase solide :  ; 


Dans la phase liquide :  ; 
IV-C
IV-C-1 D’après la figure 4 : 


 et 
IV-C-2C’est une démonstration de cours.




Avec  et .
IV-C-3




Or comme :  .

Ainsi 


 Avec :    ce qui revient à écrire 

Et  

Comme on a équilibre entre les deux phases :

On obtient finalement : 
Pour T=1200°C, on avait w’=0,61 et w=0,78.




Ces grandeurs peuvent cependant différer des valeurs tabulées car elles sont déterminées à partir de l’étude d’un alliage et donc soumise aux incertitudes des mesures qui ont permis d’établir les courbes de la figure 4.Le modèle adopté ( mélange idéal) peut aussi afficher ses limites.
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